## Slide 1: ｼｬﾌﾄ補修の作業ﾚﾎﾟｰﾄ
某ﾒｰｶｰ殿 向け
損傷ｼｬﾌﾄ： SUS316L 150ø×約1,800
使用製品： MM-ﾒﾀﾙ SS-ｽﾁｰﾙ382

## Slide 2: ｼｬﾌﾄ補修に対応する製品
MM-ﾒﾀﾙ SS-ｽﾁｰﾙｾﾗﾐｯｸ | 機械的再形成(汎用)
MM-ﾒﾀﾙ SS-ｽﾁｰﾙ 382 | ﾓｰﾀｰｼｬﾌﾄ等、継続高負荷が持続する場合
MM-ﾒﾀﾙ SS-ｽﾁｰﾙ | 鋳鋼製品
MM-ﾒﾀﾙ SS-ｱﾙﾐﾆｳﾑ | ｱﾙﾐ鋳造品
MM-ﾒﾀﾙ SS-ｺｯﾊﾟｰ | 銅製ｼｬﾌﾄ
MM-ﾒﾀﾙ SS-ﾌﾞﾛﾝｽﾞ | 青銅製ｼｬﾌﾄ
ｾﾗﾐｳﾑ | ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝによる損傷など耐摩耗が要求される場合
ﾓﾘﾒﾀﾙ | 油圧ｼｬﾌﾄなど縦方向の潤滑性が要求される場合

## Slide 3: 一般的ｼｬﾌﾄ補修の概略(熱は使用しません) 円周状90度に削る→塗布→定規で気泡を押し出す→切削

## Slide 4: ｻﾝﾌﾟﾙによる工程の概略
①_ 損傷部を円周状、90度方向に2～3mm
切削
②_ 養生ﾃｰﾌﾟで高さを出して塗布
③_ 可使時間後、治具を固定し 気泡を除く
④_ 切削 3段階
⑤_ 完成
①
②
③
④
⑤

## Slide 5: ｻﾝﾌﾟﾙによる工程の概略
① _ 損傷部を円周状、90度方向に
2～3mm切削
あらかじめ製作治具には接着防止剤
を塗布しておく

## Slide 6: ｻﾝﾌﾟﾙによる工程の概略
② _ ﾃｰﾌﾟで高さを出して
十分な高さ、はみ出す様に塗布する
③ _ 可使時間後、治具を固定し
気泡を除く

## Slide 7: ｻﾝﾌﾟﾙによる工程の概略
④_切削 3段階
⑤_完成

## Slide 8: 塗布作業用の回転台を製作 （ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ&MCﾅｲﾛﾝ）
径や長さに関係なく
ｼｬﾌﾄを手で回転させながら
補修剤の塗布ができる様に
回転作業台を作成

## Slide 9: 実際の某ﾒｰｶｰ向けのｼｬﾌﾄでの補修作業 補修前のｼｬﾌﾄ SUS316L ø150 ×1,780 当該ｼｬﾌﾄには損傷部(15cm幅)が2か所ありました

## Slide 10: 今回補修するｼｬﾌﾄには液体の出･入りの穴がある構造の為 ﾘﾘｰｽｴｰｼﾞｪﾝﾄを塗った真鍮ﾃｰﾊﾟｰﾋﾟﾝで穴を塞ぎました

## Slide 11: 損傷部を円周状･垂直方向に3～2mm削る 同時に塗布面の表面処理（傷を付ける）を行う

## Slide 12: 切削部の3～2mm 横をﾃｰﾌﾟで養生する 切削部より2～3mmはみ出す様に塗り段差が生じない様にする為

## Slide 13: 高さの確保 厚めの布養生ﾃｰﾌﾟ で補修剤を塗る高さを確保する。 （塗布した際に母材表面位置より高くなる様に）

## Slide 14: ﾃｰﾌﾟで養生完了 脱脂洗浄する

## Slide 15: 気泡をなくす為の治具を作成
ｼｬﾌﾄ径より3mm大きいｶﾗｰを作成
接着しない様に
MMﾘﾘｰｽｴｰｼﾞｪﾝﾄ(接着防止剤)を塗布

## Slide 16: 治具で押し、気泡を抜く準備 外周にあて、ﾏｰｷﾝｸﾞ、＆ﾋﾟﾝの高さを調整
ｶﾗｰ位置のﾏｰｷﾝｸﾞ
ｶﾗｰの高さを調整

## Slide 17: 補修剤の塗布
必要量の主剤をあらかじめ準備
しておくと塗布する時に便利です
切削部やﾋﾟﾝの角付きを丁寧に塗りこんでいく

## Slide 18: 補修剤の塗布
薄く万遍なくぬった後
徐々に塗り重ねていく

## Slide 19: 補修剤の塗布
母材表面の高さでなく養生ﾃｰﾌﾟの高さまで塗布する
本ｼｬﾌﾄの場合ﾋﾟﾝが隠れる
十分な高さまで

## Slide 20: 補修剤の塗布 液体の出入りの穴がない通常の補修部は、シャフトを手で回しながら塗る
治具を使用する為
塗布はそう難しくありません

## Slide 21: 補修剤の塗布 少々、補修剤の量は無駄になりますが
目視でﾃｰﾌﾟ高さより明に高く
最後にﾍﾗでも軽く押して

## Slide 22: 可使時間が過ぎた時治具で押す
外径より3mm大きいｶﾗｰを
ボルトで固定する

## Slide 23: 治具で押す 可使時間が終わり硬化が始まる時装着する
表面に光沢が出て指で触っても
くっつかなくなった時かぶせる

## Slide 24: 塗布量が足らない･船底型になっている等は 表面高さに足らず、失敗の原因になります。
ｶﾗｰを外す
失敗

## Slide 25: 治具が製作できない等、状況により、 ゴム板(2～1.5mm)等を巻き、ガス抜き平にする工夫も・・・ (MM-ﾘﾘｰｽｴｰｼﾞｪﾝﾄ塗布したもの)

## Slide 26: 十分な量を中高に塗って成功 ｶﾗｰを付けた時、はみ出す位の量を塗布する
ｶﾗｰを外すと十分な高さの場合
十分な高さで平らになっている為目視して確認できます。

## Slide 27: 切削速度・切込み深さ･送り等は、技術ﾚﾎﾟｰﾄを基準
固定 切削前
切削 一回目

## Slide 28: 今回は、ﾀﾝｶﾞﾛｲ DIAﾁｯﾌﾟ TNGA160404-DIA を使用 (素材DIAは、ｴﾚﾒﾝﾄ ｼｯｸｽ㈱ ﾃﾞﾋﾞｱｽ･ｼﾝﾀﾞｲﾄ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを使用しています)
切削 2回目
切削 2回目

## Slide 29: PCD(超高圧ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ焼結体)が3倍位長持ちします 現在、さらに良いﾁｯﾌﾟをﾒｰｶｰと試行中
切削 3回目
切削＿終了

## Slide 30: 標準的に、磨きは必要ないと思われますが・・ (ﾓﾘﾒﾀﾙによる油圧ｼｬﾌﾄの補修の場合は必要)
耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰを使用して
湿式で磨く

## Slide 31: 真鍮製ﾋﾟﾝには､接着防止剤を塗っています 接着防止剤を使わずに抜くと衝撃を加える事になります (一般的ﾓｰﾀｰｼｬﾌﾄ等ではこの作業はありません）
真鍮ﾋﾟﾝを抜く前
真鍮ﾋﾟﾝを抜いた後

## Slide 32: 全体をｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(洗浄)して完成

## Slide 33: マルチメタル社製のポリマーメタル®
ﾄﾞｲﾂ・ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ社では、金属および合金補修用の“ﾎﾟﾘﾏｰﾒﾀﾙ”による補修・接合技術に30年間以上投資しています。工場設備や建造物では、機能上特に重要な構成部が、割れや亀裂、腐食、ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ、化学的または熱などによる負荷応力にしばしば曝されています。
ﾎﾟﾘﾏｰﾒﾀﾙで処理した構成部分は、上記の各種応力から予防的に保護する事が可能です。さらに、ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ社の低温補修技術では、製品の取り扱いが容易であり、破損部の耐久性に優れた補修が可能となります。
MultiMetall theMetalExistenceCompany™

## Slide 34: MM製品は各国船級協会から認証されています。
(お問合わせ)
ドイツ マルチメタル輸入発売元
Kittaka Co.LTD
長崎県佐世保市卸本町２５-２
Tel: 0956-32-5303
Fax:0956-31-1031 info@multimetall.jp www.multimetall.jp/