## Slide 1: “油漏れの補修”
“MM-ﾒﾀﾙ oL-ｽﾁｰﾙｾﾗﾐｯｸ”は
油膜を破壊して直接母材に接着します

## Slide 2: ＭＭ-ﾒﾀﾙ oL-ｽﾁｰﾙｾﾗﾐｯｸ と油の付着した鋼板との接合部分 顕微鏡写真 (倍率100倍)
これは、ロイド船級協会記録 (認証No.301954) と Ｍ.Ａ.Ｎ (No.1731/82) の
証明を受けた技術です。 (技術ﾚﾎﾟｰﾄ ＃010 より)
“ マルチメタル ”は、油の漏えい部に接着します。
MMﾒﾀﾙoLｽﾁｰﾙｾﾗﾐｯｸ
ｽﾁｰﾙ

## Slide 3
油種に関係なく接着します(技術ﾚﾎﾟｰﾄ#006)
油種別の接着品質
洗浄表面を100とした場合の油種別接着品質

## Slide 4
MM-ﾒﾀﾙ oL-ｽﾁｰﾙｾﾗﾐｯｸ + 硬化剤 (赤)
・ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ ・ﾐｷｼﾝｸﾞｽﾃｨｯｸ ・計量ｽﾌﾟｰﾝ(赤)

## Slide 5: 1. ﾏｰｷﾝｸﾞと塗布範囲
･ 最初に漏れ部を特定出来
る事が一番重要です
・補修部(穴や亀裂)の中心か
ら約 4cm が最低塗布範囲
の目安です

## Slide 6: 2. 表面処理
・接着力を高める表面処理
は、塗装をはがし、
母材素地を出し傷を付ける
事です、
磨く様に滑らかにするので
はありません

## Slide 7: 3. 硬化剤の計量
・金属ﾍﾗで取り出し計量ｽﾌﾟｰ
ﾝの小さい方に盛り付けて
擦り切る
注： 硬化剤 (赤)の名称と中身の色
(白)は無関係です

## Slide 8: 4. 硬化剤の計量 (2)
・金属ﾍﾗで取り出して、計量ｽ
ﾌﾟｰﾝに盛り付け、平らに擦
り切りします

## Slide 9: 5. 硬化剤の計量 (3)
・ﾌﾟﾚｰﾄ上に取り出して置く

## Slide 10: 6. 本剤の計量 (1)
･金属ﾍﾗで取り出し計量ｽﾌﾟｰ
ﾝに盛り付ける
注： 金属ﾍﾗで取り出して下さい
計量ｽﾌﾟｰﾝで取り出すと折れる時
があります

## Slide 11: 7. 本剤の計量 (2)
・計量ｽﾌﾟｰﾝに盛り付けた後、
金属ﾍﾗで擦り切って平らに
します

## Slide 12: 8. 本剤の計量 (3)
･計量ｽﾌﾟｰﾝから取り出し硬
化剤の近くに置く
ﾋﾝﾄ： 硬いと感じて混ぜにくい時は、本剤を40℃～45℃に温めると良いと思います

## Slide 13: 9. 二液の混合 (1)
･本剤と硬化剤を良く混ぜる
(最低でも30秒程)

## Slide 14: 10. 二液の混合 (2)
･混合が終わったら、
薄く広げる(ｴｱ抜き)

## Slide 15: 11. 油種は問いません
･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｵｲﾙで油の漏れ出
る表面を作ります

## Slide 16: 12. 油をかけて 油の漏れ出る表面を作る
・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･ｵｲﾙをかけて油で覆われた金属表面にする

## Slide 17: 13. 油で覆われた表面
･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･ｵｲﾙで金属表面は
覆われています

## Slide 18: 14. 陥没を防ぐ場合は・・
･補修材の陥没を防ぐ場合や
補強する時は、
ﾜｲﾔｰﾃｰﾌﾟやｶﾞﾗｽｸﾛｽを
置いて全部を覆い隠す

## Slide 19: 15. 状況を考えた工夫
･気温が低い時等は、ﾄﾞﾗｲ
ﾔｰ等で温めながら塗る等
その施工環境に於いての
工夫を加えていくとより補修
がうまくいくと考えられます。

## Slide 20: 16. 最初に薄く擦り付け る
･金属ﾍﾗの先に指をかけて
まず1mm位の厚みに(こす
り付ける様に)薄く擦り付け
を行います。
“塗る(塗料の様に)”のではあ
りません。
･参考
施工動画
“ﾀﾝｸから漏れ出る油を止める”

## Slide 21: 17. 油の上に乗せる様な 施工はいけません。
・金属ﾍﾗの先に指をかけて擦
り付け、油膜を押しつぶしｸ
ﾛｽ掛けに擦り付け、厚みを
増していく

## Slide 22: 18. 薄く塗った上に押し 付けていく
･油が止まるまで薄く塗った
後に、層の厚みを増して
いきます
硬化が始まるまで擦り付け
をやめてはいけません

## Slide 23: 19. 必要な厚みを足して いく
･油膜を破壊する感覚で、
必要な層の厚みになる様
上から押し付けていきます

## Slide 24: 20. 金属ﾍﾗの使い方
･管などの面を利用して、
塗布部分の裾野（端）は、
ヘラでなだらかに擦りきって
いく

## Slide 25: 21. クロス掛けに厚みを 増していく
･3mm厚位まで層を増す
硬化した後は、削ったり、塗
装をする事もできます。

## Slide 26: 22. 油漏れ補修完了
・漏れ道を断つ意味で、硬化
が始めるまで、塗りつけを
続けていれば、油は止まり
ます

## Slide 27: 23. 耐圧･耐熱性を補強 して終了
･念の為、硬化剤(黄) と混合
したもので、穴の中心から
4,5cmの所まで重ね塗りし
ておきます

## Slide 28: 補修部が振動・波打する部位の場合
MM-ﾒﾀﾙ oL-ｽﾁｰﾙｾﾗﾐｯｸ
で 漏油を止める
MM- ｴﾗｽﾄﾏｰ 95
を重ね塗りして波打ち対策

## Slide 29
・剥離耐久と耐破損性 ・耐薬品， 耐熱性
に優れるｺﾞﾑ質系です
・収縮性の接合・接着が可能 耐油性の為、
振動部･浪打部の油漏れ等にも有効です
＊屈曲部にも接着
MM-ｴﾗｽﾄﾏｰ 95

## Slide 30: マルチメタル社製 ポリマーメタル®
ﾄﾞｲﾂ ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ社では、
金属及び合金補修用の“ﾎﾟﾘﾏｰﾒﾀﾙ”による
補修・接合技術に30数年間を投資しています。
機械設備や工場建造物に於いては、機能上、特
に重要な構成部が、応力割れや亀裂、腐食、
ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ、化学的または熱などによる
厳しい負荷応力にしばしば曝されています。
ﾎﾟﾘﾏｰﾒﾀﾙで処理した構成部分は、上記の各種応力から予防的に保護する事が可
能です。さらに、ﾏﾙﾁﾒﾀﾙ社の低温補修技術は、製品の取り扱いが容易であり、
破損部の耐久性に於いて優れた補修が可能となります。
MultiMetall theMetalExistenceCompany™

## Slide 31: “マルチメタル”＆インターネット
どうぞマルチメタルのホームページ (www.polymermetal.com) をご覧下さい。各種製品についての詳細な情報及び利用方法が掲載されています。
( 日本語版は、www.multimetall.jp/ ) をご覧
下さい。
MMHPのスクリーンショットの一部です。

## Slide 32: MM製品は各国船級協会から認証されています。
(お問合わせ)
ドイツ マルチメタル輸入発売元
Kittaka Co.LTD
長崎県佐世保市卸本町25-2
Tel: 0956-32-5303
Fax: 0956-31-1031 info@multimetall.jp www.multimetall.jp/